Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

związanych z zabezpieczeniem dna i umocnieniem skarp zbiornika ZB-12

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem dna i umocnieniem skarp zbiornika ZB-12 w ramach inwestycji: ‘…’’

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja zawiera zbiór warunków dotyczących realizacji robót, wymienionych w punkcie

1.1 które Wykonawca jest zobowiązany respektować, w czasie realizacji budowy. ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych, wykorzystywanych przy zleceniu robót oraz precyzowaniu warunków kontraktu.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Ustalenia i warunki zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania zabezpieczenia dna i skarp zbiornika  z wykorzystaniem materiałów geosyntetycznych w elementach zabezpieczenia przed działaniem siły wyporu wraz z oblicowaniem.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach oraz w ST DMU-00.00.00 Wymagania ogólne. Ponadto definiuje się poniższe określenia specyficzne dla przedmiotu niniejszej ST.

1.4.1.	Betonowy materac w szalunku syntetycznym - materac składający się z dwóch złączonych ze sobą elementów: wysokowytrzymałościowej geotkaniny poliamidowej lub polietylenowej oraz tworzących odpowiednio ograniczony korpus elastycznych złączy – dystanserów. Wnętrze kompozytu w zależności od potrzeby w procesie instalacji wypełnia się betonem lub innymi materiałami możliwymi do wprowadzenia do ich wnętrza za pomocą pompy.

1.4.2.	Geowłóknina – wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana (non-wovens), posiada odpowiednie własności dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi zarówno w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią żywotność, w tym odporność na agresywne środowisko chemiczne, gnicie i grzyby.

1.4.3. 	Geomembrana PEHD – wykonana z polietylenu o dużej gęstości, materiał budowlany stosowany do izolacji i uszczelniania  obiektów i budowli inżynierskich, w tym hydrotechnicznych (zbiorniki retencyjne, rowy odwadniające, itp).

1.4.4.	Szpilki – elementy z odpadowej stali zbrojeniowej przeznaczone do przymocowania i zakotwienia geosyntetyku w gruncie.

1.4.5.	Oblicowanie skarpy i dna – jest to sztuczna budowla zabezpieczająca skarpę i dno przed erozją.

Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca w/w robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność tych robót z

dokumentacją projektową, normami, specyfikacjami technicznymi. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do respektowania poleceń Inżyniera.

Ogólne wymagania, dotyczące wykonania robót są sprecyzowane w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.1. Szalunek syntetyczny

Mata składająca się z dwóch złączonych ze sobą elementów: wysokowytrzymałościowej geotkaniny poliamidowej lub polietylenowej oraz tworzących odpowiednio ograniczony korpus elastycznych złączy – dystanserów.

Charakterystyka techniczna

| Typ Oznaczenie standardowe: | np. | Incomat® Standard 20.130 |
| --- | --- | --- |
| Materiał powłoki materaca: - kierunek wzdłużny - kierunek poprzeczny |  | PA Poliamid PE Polietylen |
| Doraźna wytrzymałość na rozciąganie (EN ISO 10319): - wzdłuż pasma - wszerz pasma | kN/m kN/m | 45 25 |
| Wydłużenie przy rozerwaniu (EN ISO 10319): - kierunek wzdłużny - kierunek poprzeczny | % % | 20 20 |
| Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie (EN ISO 11058) | l/m2/sec | 6 |
| Wielkość por„O90 %” (EN ISC 12956) | m | 250 |
| Gramatura (EN ISC 9864) | g/m2 | 400 |
| Maksymalna grubość po wypełnieniu materaca | cm | 30÷32 |

Informacje uzupełniające dla Wykonawców:

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na każdym opakowaniu dostarczonej rolki geosyntetyku była umieszczona etykieta, zawierająca co najmniej następujące dane:

- 	typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji;

- 	parametry zaopatrzeniowe;

- 	informację, iż wyrób posiada deklarację własności użytkowych (DWU) lub inny dokument dopuszczający wyrób do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.2 Beton

Do wypełnienia betonowych materacy w szalunku syntetycznym należy zastosować beton hydrotechniczny klasy C25/30. Kruszywo z którego będzie wykonany beton powinno charakteryzować się ziarnami zaokrąglonymi ≤ 8 mm. Konsystencja betonu powinna być płynna – zaleca się zastosować plastyfikatory. Należy wykonać kontrolę konsystencji betonu poprzez sprawdzenie średnicy rozpływu stożkiem Abramsa zgodnie z normą EN12350-5:2009, Testing fresh concrete, Part 5, Flow table test (Badanie świeżego betonu, Część 5, Badanie średnicy rozpływu). Średnica rozpływu powinna mieścić się w granicach 63-70 cm. Ewentualne użycie domieszek wymaga akceptacji wytwórcy betonu oraz inżyniera.

2.3 Geowłóknina separacyjna

Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana (non wovens), aby materiał posiadał właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią żywotność, w tym odporność na agresywne środowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

Charakterystyka techniczna:

| Klasa wg. międzynarodowej klasyfikacji CBR |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| Siła przy przebiciu (metoda CBR) (EN ISO 10319) | N | 2500 (±750) |
| Odporność na przebicie dynamiczne (EN ISO 13433) | Mm | 15 (+5) |
| Grubość pod naciskiem 2 kPa (EN ISO 9863-1) | mm | 3,5 (±0,7) |
| Skuteczność ochrony pod obciążeniem 300 kPa (EN 13719) | % | 4,0 (+1,2) |
| Wytrzymałość na rozciąganie (EN ISO 10319): - wzdłuż pasma wyrobu - wszerz pasma wyrobu | kN/m | 12,0 (±4) 20,0 (±6) |
| Wydłużenie względne (EN ISO 10319): - wzdłuż pasma wyrobu - wszerz pasma wyrobu | % | 90 (±30) 80 (±25) |

Geosyntetyk powinien charakteryzować się w zakresie transportu wody następującymi parametrami:

| Wskaźnik prędkości przepływu wody przy Hwody=50 mm w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu (EN ISO 11058) | m/s | 0,03 (±0,01) |
| --- | --- | --- |
| Umowny wymiar porów O90% (ISO 12956) | µm | 75 (±25) |

Informacje uzupełniające dla Wykonawców:

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na każdym opakowaniu dostarczonej rolki geosyntetyku była umieszczona etykieta, zawierająca co najmniej następujące dane:

- 	typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji;

- 	parametry zaopatrzeniowe;

- 	informację, iż wyrób posiada deklarację własności użytkowych (DWU) lub inny dokument dopuszczający wyrób do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2.4. Geomembrana

Brak przesiąkliwości, wodochłonność poniżej 0,5 %, wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna - szczególnie na kwasy i zasady, wysoka trwałość właściwości użytkowych w pełnym okresie użytkowania, duża giętkość, bardzo dobra zgrzewalność, nieszkodliwość dla środowiska naturalnego. Grubość membrany : 1,5 mm.

2.5. Materiał nasypowy stanowiący warstwę wyrównawczą

Materiał nasypowy stanowiący warstwę wyrównawczą  powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-S-02205. Uziarnienie materiału nasypowego – frakcja 0/2 mm.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące warunków stosowania sprzętu, podano w Specyfikacji ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w opisie projektu

oraz specyfikacjach. Sprzęt powinien mieć aktualne uprawnienia i certyfikaty oraz musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

W celu wykonania prac związanych  z wykonaniem robót zabezpieczających skarpy i umocnieniem dna zbiornika przewiduje się użycie następującego sprzętu umożliwiającego realizację w/w robót zgodnie z zakresem i technologią założoną w dokumentacji takiego jak: koparki lub koparko-ładowarki, równiarki i inny niezbędny sprzęt lekki służący do ziemnych robót ręcznych (łopaty, kilofy, młoty itp.).

Podczas robót związanych z montażem mat/paneli pod wodą należy przewidzieć udział zespołu nurków.

W czasie wykonywania robót betonowych należy wykorzystać samochody transportujące beton -betoniarki oraz pompy do podawania mieszanki betonowej.

(+ to co potrzebne do zgrzewania geomembrany)

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące niezbędnych środków transportu, są podane w ST DMU-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

4.1. Transport gesyntetyków

Geosyntetyki można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naświetleniem, uszkodzeniami podczas przemieszczania się w środku transportowym, chemikaliami lub tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić, rozciąć lub je zanieczyścić, z uwzględnieniem zaleceń producenta. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.1. Transport betonu

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inżyniera. Do transportu mieszanki betonowej należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Beton powinien być dostarczony i wbudowany w okresie określonym przez producenta betonu przy użyciu samochodów-betoniarek.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne warunki realizacji robót podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.1. Wykonanie betonowych materacy w szalunku syntetycznym

Materace betonowe stanowią ułożone na skarpie i dnie połączone ze sobą bryty szalunku syntetycznego lub prefabrykowane panele wykonane z tego materiału o parametrach zgodnych ze specyfikacją materiałową (pkt. 2.1), które zostaną wypełnione betonem hydrotechnicznym. Matę/panele należy rozwijać na dnie i skarpach poprzez rozkładanie lub rozwijanie, lecz nigdy ciągnięcie, dodatkowo należy zapewnić odpowiednie „zatopienie” tkaniny poprzez obłożenie jej np. workami z piaskiem. Układanie brytów/panelu należy rozpocząć w miarę możliwości od dna sukcesywnie, instalując (doszywając/łącząc) kolejne bryty/panele. W trakcie instalacji mat/paneli pod wodą należy zapewnić obsługę zespołu nurków. Dokładny sposób kotwienia powinien zostać rozwiązany na etapie realizacji, w odrębnym projekcie technologicznym, w zależności od długości układanych mat/paneli i technologii oraz zaleceń producenta mat/paneli. Po prawidłowym ułożeniu i zakotwieniu mat/paneli należy je wypełnić betonem hydrotechnicznym tworząc materac w postaci maty geosyntetycznej z wypełnieniem betonowym. Tego typu materac powinien stanowić zwartą strukturę kompozytu, zapewniając odpowiednią trwałość wykonanego wzmocnienia. Beton o parametrach zgodnych z pkt. 2.2 należy wprowadzać pompując go przez węże wprowadzone do wewnątrz maty. Węże należy wprowadzić przez podłużne nacięcia (lub przygotowane wcześniej kominki wlotowe) u góry maty maksymalnie głęboko umożliwiając pompowanie betonu od dołu ku górze. Konsystencje betonu należy sprawdzić zgodnie z normą EN12350-5:2009, Testing fresh concrete, Part 5, Flow table test (Badanie świeżego betonu, Część 5, Badanie średnicy rozpływu). Średnica rozpływu betonu powinna wynosić w tym badaniu od 63 cm do 70 cm (F6).

Dla zachowania projektowanych parametrów wytrzymałościowych przedmiotowanych konstrukcji zaleca się zachowanie podstawowych zasad pielęgnacji dla prac betonowych w celu uniknięcia rys skurczowych oraz wykonanie innych typowych zabiegów pielęgnacyjnych.

Z uwagi na bezpieczeństwo i poprawność wykonania zadania należy technologię wykonywania materaca ściśle dostosować do wymagań producenta a dokładny rozstaw i plan instalacji poszczególnych mat/paneli powinien zostać przedstawiony przez Wykonawcę w odrębnej dokumentacji technologicznej.

5.2. Ułożenie geowłókniny

Po dojrzeniu mieszanki betonowej stanowiącej wypełnienie mat/paneli można przystąpić do układania geowłókniny ochronnej. Geowłókninę należy układać bezpośrednio na wykonanej i wyprofilowanej warstwie wyrównawczejj oraz na skarpach w dwóch warstwach nad i pod geomembraną. Podłoże pod geowłókninę musi być odpowiednio wyprofilowane i oczyszczone z elementów obcych mogących powodować uszkodzenie materiału pod obciążeniem. Geowłókninę należy układać rozwijając od góry do dołu, zapewniając jej zakotwienie na czas zabudowania. Zakotwienie można wykonać poprzez ułożenie i zasypanie geowłókniny we wcześniej wykonanym rowie u góry skarpy lub poprzez przyszpilenie do skarpy. Geowłókninę należy układać na zakład pas na pas 0,30 m.

W razie przeniknięcia wody gruntowej do wnętrza zbiornika, przed ułożeniem warstw geowłókniny i geomembrany zaleca się jej odpompowanie np. za pomocą systemu igłofiltrów.

5.3. Ułożenie geomembrany

Ułożenie geomembrany na skarpie i dnie powinno być zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej. Rozwijanie rulonów należy tak przeprowadzać, aby unikać nadwieszenia geomembrany lub jej nadmiernego naprężania. Na powierzchniach pochyłych zaleca się, aby wszystkie połączenia przebiegały równolegle do kierunku nachylenia zbocza (z góry do dołu). Na powierzchniach pochyłych instalacja powinna być rozpoczęta od najwyższego punktu i zakotwiona. Sposób zakotwienia powinien być podany w odrębnym projekcie technologicznym.

Do łączenia poszczególnych pasm folii można zastosować technikę zgrzewania termicznego. Stykające się brzegi folii przed łączeniem należy nałożyć na siebie na zakładkę o szerokości 5 cm (chyba, że producent zaleca inaczej), oczyścić z kurzu i w razie zatłuszczenia oczyścić benzyną ekstrakcyjną lub innym środkiem odtłuszczającym.

5.4. Oblicowanie skarp i dna zbiornika

….

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości i ilości robót zostały podane w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, normami, przepisami prawa oraz poleceniami Inżyniera.

6.1. Elementy szalunku syntetycznego

6.1.1. Położenie

Przed rozpoczęciem betonowania każdego z panelu/maty konieczna jest weryfikacja jego położenia w odniesieniu do projektu technologicznego.

6.1.2. Beton

Każda partia betonu powinna być sprawdzona na placu budowy, bezpośrednio przed jego zabudową.

Konsystencje betonu należy sprawdzić zgodnie z normą EN12350-5:2009, Testing fresh concrete, Part 5, Flow table test (Badanie świeżego betonu, Część 5, Badanie średnicy rozpływu). Średnica rozpływu betonu powinna wynosić w tym badaniu od 63 cm do 70 cm (F6).

6.2. Geomembrana

Dla każdego połączenia geomembrany należy wykonać próbę szczelności. Wśród metod badania połączeń płatów folii rozróżniamy metody:

- nieniszczące, czyli takie, które nie powodują naruszenia struktury spoiny i przylegającego do niej materiału geomembrany,

- niszczące, czyli takie, które polega na pobraniu próbki poprzez wycięcie paska prostopadle do zgrzeiny, który poddaje się próbie rozciągania.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania, dotyczące obmiaru robót, podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DMU-00.00.00. ”Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności, podano w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest:

- 1m2 szalunku syntetycznego,

- 1 m3 betonu

- 1m2 geowłókniny separacyjnej;

- 1m2 geomembrany;

- 1 szt. szpilki lub kotwy;

- 1 m2 oblicowania skarp i dna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy

- EN12350-5:2009; Testing fresh concrete, Part 5, Flow table test;

- EN ISO 10318:2007; Geosyntetyki - Terminy i definicje;

- PN-EN ISO 12236:2007; Geosyntetyki - Badanie statycznego przebicia (metoda CBR);

- PN-EN ISO 12958:2002; Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolności przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu;

- PN-EN ISO 11058:2002; Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu;

- PN-EN 13249:2002; Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych); wraz ze zmianą PN-EN 13249:2002/A1:2006

- PN-EN ISO 10320: 2002; Geotekstylia i wyroby pokrewne - Identyfikacja w miejscu zastosowania.

- PN-C-89035:1992 (PN-92/C-89035) Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gęstości i gęstości względnej tworzyw nieporowatych,

- PN-B-10290:1997 Geomembrany. Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa geomembran na budowie składowisk odpadów stałych.

- PN-C-89034:1981, (PN-92/C-89034) Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu,